ZADÁNÍ PRO PROVEDENÍ ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI

Program  LT-07/2025/80

Zkušební metoda: 		zkoušení těsnosti - LT

Vzorky č:			15, 19 a 25 (3 ks), připojení pro natlakování/vakuování vzorku je

M20x1,5 nebo hadička ø 8mm nebo závit M10

Název:		           		dutý váleček

Typ/sektor:			multisektor

Materiál:			ocel

Rozměry:			 25 mm, délka 75 mm

__________________________________________________________________

Specifikace zkoušky:

Zkouška podle:		ČSN EN 13184 (platnost normy od 1. 4. 2002),

ČSN EN 1593 (platnost normy od 1. 5. 2001)

Zkušební systém:	změna tlaku + bublinková metoda

D.1 nebo D.2 + C.1 nebo C.2 dle ČSN EN 1779 (platnost normy od 1. 9. 2000)

Rozsah zkoušky:	100 % povrchu

Vyhodnocení:		max. přípustná velikost integrální netěsnosti jednotlivého vzorku

je 2∙10-3 Pa∙m3∙s-1, provést lokalizaci zjištěných netěsností

__________________________________________________________________

Další požadavky:

Po zkoušce vzorek očistit, vysušit a odstranit vlastní značení

Jako přílohu, prosím, přiložte kopii certifikátu a aktuálního potvrzení zrakové způsobilosti pracovníků, kteří se podíleli na provedení zkoušky.

Systém hodnocení vztažných hodnot

| Popis činnosti | Max. počet bodů |
| --- | --- |
| 1. Použití NDT metody / splnění zadání - Použití / volba správné techniky zkoušení - Stanovení podmínek zkoušení - Činnost po zkoušce (očištění vzorku) | 20 10 8 2 |
| 2. Kontrola způsobilosti prostředků (zařízení,měřidla tlaku, luxmetr…) | 5 |
| 3. Nalezení indikací - netěsností - Stanovení integrální netěsnosti - Lokalizace úniků - Určení polohy netěsnosti | 40 20 10 10 |
| 4. Vyhodnocení indikací - netěsností - Použití kritérií - Vyhodnocení integrální netěsnosti | 20 5 15 |
| 5. Záznam - Jednoznačnost a úplnost - Vyznačení poloh vad - netěsností | 10 7 3 |
| 6. Dodržení zadaného termínu | 5 |
| CELKEM | 100 |

V případě nejasností prosím kontaktovat koordinátora programu:

Ing. Lucie Zavadilová, E-mail: zavadiloval@atg.cz