ZADÁNÍ specifikace PRO PROVEDENÍ ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI

Program MT-06/2025/82

Zkušební metoda: 		magnetická - MT

Vzorek.č:			S 28945

Název:		           		plech se svarem

Typ/sektor:			svar - w

Materiál:			ocel

Rozměry:			300 mm x 200 mm, t = 10 mm

__________________________________________________________________

Specifikace zkoušky:

Zkouška podle:		ČSN EN ISO 17638 (platnost normy od 1.5.2017)

Zkušební systém:		fluorescenční olejová suspenze

Rozsah zkoušky:		100 % délky krycí vrstvy a kořen + TOZ (10 mm)

Vyhodnocení podle:		ČSN EN ISO 23278, stupeň přípustnosti 3						                             (platnost normy od 1.3.2016)

__________________________________________________________________

Další požadavky:

Po zkoušce vzorek očistit a odstranit vlastní značení, odmagnetovat (hodnota zbytkového magnetismu Hr = 0,4 kAm-1)

__________________________________________________________________

Systém hodnocení vztažných hodnot

| Popis činnosti | Max. počet bodů |
| --- | --- |
| 1. Použití NDT metody / splnění zadání | 20 |
| - Použití / volba správné techniky zkoušení | 10 |
| - Stanovení podmínek zkoušení | 8 |
| - Činnost po zkoušce (očištění vzorku) | 2 |
| 2. Kontrola způsobilosti prostředků (měrky, spreje, lampa, UV metr…) | 5 |
| 3. Nalezení indikací | 30 |
| - Relevantní indikace | 15 |
| - Nerelevantní a neregistrovatelné indikace | 5 |
| - Určení polohy a rozměrů | 10 |
| 4. Vyhodnocení indikací | 33 |
| - Použití kritérií | 5 |
| - Klasifikace indikací | 8 |
| - Vyhodnocení přípustné indikace jako nepřípustné | 5 |
| - Vyhodnocení nepřípustné indikace jako přípustné | 15 |
| 5. Záznam - Jednoznačnost a úplnost | 7 |
| 6. Dodržení „Pokynů pro účastníky programu zkoušení způsobilosti“ | 5 |
| CELKEM | 100 |

V případě nejasností prosím kontaktovat koordinátora programu:

Ing. Lucie Zavadilová, E-mail: zavadiloval@atg.cz