ZADÁNÍ specifikace PRO PROVEDENÍ ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI

Program RT-02/2026/85 (c)

| Zkušební metoda: | Radiografická – RT |
| --- | --- |
| Vzorek č: | S 12285 |
| Název: | Koleno - tvarovka |
| Typ/sektor: | odlitek – c |
| Materiál: | Ocel |
| Rozměry: | 58 x 25 mm |
| Způsob svařování | 111 |
| Typ svarového spoje | BW (Tupý) V svar |
| Specifikace zkoušky: |  |
| Zkouška podle: | ČSN EN 12681 - třída A ČSN EN 12681 - stupeň závažnosti 3 (tabulka B.2) |
| Rozsah zkoušky: | 100 % povrchu |
| Vyhodnocení podle: | Viz „Zkouška podle“ |

K protokolu musí být přiložen radiogram

__________________________________________________________________

Další požadavky:

Po zkoušce vzorek očistit a odstranit vlastní značení.

__________________________________________________________________

Systém hodnocení vztažných hodnot

| Popis činnosti | Max. počet bodů |
| --- | --- |
| 1. Použití NDT metody/ splnění zadání | 20 |
| - Použití / volba správné techniky zkoušení | 10 |
| - Stanovení podmínek zkoušení | 8 |
| - Činnost po zkoušce (očištění vzorku) | 2 |
| 2. Kontrola způsobilosti prostředků (zařízení, film, denzitometr, negatoskop, měrky …) | 5 |
| 3. Nalezení indikací | 30 |
| - Relevantní indikace | 15 |
| - Nerelevantní a neregistrovatelné indikace | 5 |
| - Určení polohy a velikosti | 10 |
| 4. Vyhodnocení indikací | 33 |
| - Použití kritérií | 5 |
| - Klasifikace indikací | 8 |
| - Vyhodnocení přípustné indikace jako nepřípustné | 5 |
| - Vyhodnocení nepřípustné indikace jako přípustné | 15 |
| 5. Záznam - Jednoznačnost a úplnost | 7 |
| 6. Dodržení „Pokynů pro účastníky programu zkoušení způsobilosti“ | 5 |
| CELKEM | 100 |

V případě nejasností prosím kontaktovat koordinátora programu:

Ing. Lucie Zavadilová, E-mail: zavadiloval@atg.cz