specifikace PRO PROVEDENÍ ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI

PROGRAM UT-03/2026/86

Zkušební metoda: 		ultrazvuková - UT

Vzorek.č:			S 28975

Název:				plech se svarem

Typ/sektor:			svar – w

Materiál:			ocel

Rozměry:			315 x 300 mm, t = 12,5 mm

__________________________________________________________________

Specifikace zkoušky:

Zkouška podle:		ČSN EN ISO 17640

Třída zkoušení B, technika 2, sonda 70°

Rozsah zkoušky:		100 % délky svaru + TOZ (10 mm)

Vyhodnocení podle:		ČSN EN ISO 11666:2018

Stupeň přípustnosti 2

Další požadavky:

Po zkoušce vzorek očistit a odstranit vlastní značení.

Systém hodnocení vztažných hodnot

| Popis činnosti | Max. počet bodů |
| --- | --- |
| 1. Použití NDT metody / splnění zadání | 20 |
| - Použití / volba správné techniky zkoušení | 10 |
| - Stanovení podmínek zkoušení | 8 |
| - Činnost po zkoušce (očištění vzorku) | 2 |
| 2. Kontrola způsobilosti prostředků (defektoskop, sondy, měrky …) | 5 |
| 3. Nalezení indikací | 30 |
| - Relevantní indikace | 15 |
| - Nerelevantní a neregistrovatelné indikace | 5 |
| - Určení polohy a rozměrů | 10 |
| 4. Vyhodnocení indikací | 33 |
| - Použití kritérií | 5 |
| - Klasifikace indikací | 8 |
| - Vyhodnocení přípustné indikace jako nepřípustné | 5 |
| - Vyhodnocení nepřípustné indikace jako přípustné | 15 |
| 5. Záznam - Jednoznačnost a úplnost | 7 |
| 6. Dodržení „Pokynů pro účastníky programu zkoušení způsobilosti“ | 5 |
| CELKEM | 100 |

V případě nejasností prosím kontaktovat koordinátora programu:

Ing. Lucie Zavadilová, E-mail: zavadiloval@atg.cz